# Systém  COR-URBAN CC s  PTM

Dodávka a umiestnenie pántových okien Canal Cortizo, zložených z profilov zliatiny hliníka  6063,

s tepelným spracovaním  T-5 a taktiež  kovaní a príslušenstva exkluzívne z Canal Cortizo, aby sa zabezpečilo korektné fungovanie systému a výsledkov dosiahnutých  pri skúškach.

Rám a krídlo majú časti 122 mm a 121mm. Maximálne zasklenie vonkajšieho krídla  je 18 mm, ale vnútorné krídlo dovoľuje použiť sklá až do hrúbky  28 mm. Priemerná hrúbka hliníka je 1,6 mm.

Hliníkové profily sú opatrené tepelnou izoláciou-prerušenie tepelného mosta, vložením polyamidových tyčí 6,6 do hĺbky  35 mm na ráme a 20 mm na krídle, ktoré sú vystužené 25 % sklených vlákien.

Vodotesnosť zaručuje systém trojitého tesnenia z EPDM.

Kategórie dosiahnuté v skúšobnom laboratóriu *:

Priedušnosť podľa Normy  UNE-EN 12207:2000		 Trieda  4

Vodotesnosť podľa  Normy UNE-EN 12208:2000            		 Trieda  E1650

Odolnosť proti vetru podľa Normy UNE-EN 12210:2000                   Trieda C5

* Skúška na referenčnom okne  1,23 x 1,48 m  1 krídlo.

Povrchová úprava:

Vonkajší profil:

- Anodizácia, povrchová úprava ..................  farba.................... vykonaná v rámci kompletného cyklu, ktorý  zahŕňa operácie ako odmasťovanie, oplachovanie, anodickú oxidáciu, farbenie a utesňovanie. Hrúbka a kvalita anodizovaného povrchu je zaručená certifikátom EWAA-EURAS s minimálnou hodnotou triedy ........  mikrónov.

- Lakovanie, farba RAL-............. vykonané v rámci kompletného cyklu, ktorý sa skladá z odmasťovania, oplachovania, pasivácie, kontrolovanej oxidácie, sušenia,  elektrostatického práškového lakovania a následného pálenia v peci pri teplote 200°C. Kvalitu lakovaného povrchu zaručuje certifikát QUALICOAT, ktorý povoľuje hrúbku medzi 60 a 130 mikrónov.

Vnútorný profil:

- Anodizácia, povrchová úprava ..................  farba.................... vykonaná v rámci kompletného cyklu, ktorý  zahŕňa operácie ako odmasťovanie, oplachovanie, anodickú oxidáciu, farbenie a utesňovanie. Hrúbka a kvalita anodizovaného povrchu je zaručená certifikátom EWAA-EURAS s minimálnou hodnotou triedy ........  mikrónov.

- Lakovanie, farba RAL-............. vykonané v rámci kompletného cyklu, ktorý sa skladá z odmasťovania, oplachovania, pasivácie, kontrolovanej oxidácie, sušenia,  elektrostatického práškového lakovania a následného pálenia v peci pri teplote 200°C. Kvalitu lakovaného povrchu zaručuje certifikát QUALICOAT, ktorý povoľuje hrúbku medzi 60 a 130 mikrónov.