# Systém  COR-70 Skryté krídlo CC16 s  PTM

Dodávka a umiestnenie okien  / pántových balkónových  dverí Canal Cortizo, zložených z profilov zliatiny hliníka  6063,s tepelným spracovaním  T-5 a taktiež  kovaní a príslušenstva exkluzívne z Canal Cortizo, aby sa zabezpečilo korektné fungovanie systému a výsledkov dosiahnutých  pri skúškach.

Rám a krídlo majú časti o veľkosti 70 mm a 69 mm a kapacitu zasklenia 34 mm. Priemerná hrúbka hliníka je  1,5 mm pre profil okien.

Hliníkové profily sú opatrené tepelnou izoláciou-prerušenie tepelného mosta, vložením izolačných tubulárnych tyčí 6,6 z polyamidu s hĺbkou  35 mm na ráme, 16 a 20 mm na krídle,  vystužené 25 % sklených vlákien a polyulefínovou penou v oblasti vypodloženia skla.

Vodotesnosť zaručuje systém trojitého tesnenia z EPDM.

Kategórie dosiahnuté v skúšobnom laboratóriu *:

Priedušnosť podľa Normy  UNE-EN 12207:2000		Trieda    4

Vodotesnosť podľa  Normy UNE-EN 12208:2000              	Trieda  E1500

Odolnosť proti vetru podľa Normy  UNE-EN 12210:2000                Trieda  C5

* Skúška na referenčnom okne  1,23 x 1,48 m 1 krídlo.

Povrchová úprava:

Vonkajší profil:

- Anodizácia, povrchová úprava ..................  farba.................... vykonaná v rámci kompletného cyklu, ktorý  zahŕňa operácie ako odmasťovanie, oplachovanie, anodickú oxidáciu, farbenie a utesňovanie. Hrúbka a kvalita anodizovaného povrchu je zaručená certifikátom EWAA-EURAS s minimálnou hodnotou triedy ........  mikrónov.

- Lakovanie, farba RAL-............. vykonané v rámci kompletného cyklu, ktorý sa skladá z odmasťovania, oplachovania, pasivácie, kontrolovanej oxidácie, sušenia,  elektrostatického práškového lakovania a následného pálenia v peci pri teplote 200°C. Kvalitu lakovaného povrchu zaručuje certifikát QUALICOAT, ktorý povoľuje hrúbku medzi 60 a 130 mikrónov.

Vnútorný profil:

- Anodizácia, povrchová úprava ..................  farba.................... vykonaná v rámci kompletného cyklu, ktorý  zahŕňa operácie ako odmasťovanie, oplachovanie, anodickú oxidáciu, farbenie a utesňovanie. Hrúbka a kvalita anodizovaného povrchu je zaručená certifikátom EWAA-EURAS s minimálnou hodnotou triedy ........  mikrónov.

- Lakovanie, farba RAL-............. vykonané v rámci kompletného cyklu, ktorý sa skladá z odmasťovania, oplachovania, pasivácie, kontrolovanej oxidácie, sušenia,  elektrostatického práškového lakovania a následného pálenia v peci pri teplote 200°C. Kvalitu lakovaného povrchu zaručuje certifikát QUALICOAT, ktorý povoľuje hrúbku medzi 60 a 130 mikrónov.